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Эмаль ACLOOR FLOOR FINISH для бетонных полов
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Описание_____________________________________________________________

Эмаль ACLOOR FLOOR FINISH - однокомпонентный лакокрасочный материал. Эмаль представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе полимерного связующего в органических растворителях с добавками для розлива. 

Назначение и область применения_______________________________________

Эмаль ACLOOR FLOOR FINISH предназначена для декоративной окраски подготовленных бетонных полов. Эмаль применяется на объектах промышленного и гражданского назначения: торговые и производственные помещения, предприятия пищевой и фармацевтической промышленности, складские помещения, и т.д. 
Эмаль ACLOOR FLOOR FINISH обладает высокой адгезией к различным основаниям, стойкостью к износу, химической стойкостью, твёрдостью и прочностью. 
Эмаль наносится на бетон, металлические конструкции, образует покрытие, стойкое к механическим нагрузкам и химическим реагентам.

Технические характеристики___________________________________________

Цвет                                                   по согласованию с  заказчиком
Внешний вид покрытия                  однородная поверхность, без пор, включений и кратеров
Массовая доля нелетучих веществ, не менее                       50 %
Время высыхания до степени 3 
при температуре (20±2)                                                           не более 4 ч
Время полного формирования                                                не менее 7 суток
Расход эмали на двухслойное покрытие                               250-300 г/ м2

Подготовка поверхности________________________________________________

Инструментальные измерения влажности основания выполняются при помощи влагомера, обеспечивающего данное измерение, допускается проведение замеров по методу полимерной пленки (ASTM D4263).
Оптимальная температура окружающей среды и основания + 10 0С. Максимальная температура окружающей среды и основания + 30 0С. Допускается нанесение при отрицательной температуре. Однако время высыхания может увеличиться кратно.
На время проведения работ не допускается попадание прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, пыли и прочих загрязнений в зону производства работ.
Все указанные условия должны соблюдаться при производстве работ и до полного отверждения материалов.
Основание пола должно быть чистое, сухое, прочное (на сжатие не менее 20 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа). Поверхность должна быть плоской, с мелкой шероховатостью, твердой, сухой, свободной от жира, масла и от несвязанных с основанием фрагментов. Совместимость со старыми покрытиями необходимо проверить. Эмаль наносится на свежеуложенный бетонный пол после выдержки не менее 28 суток. 
Влажность в помещении должна быть не более 80 %. Следить, чтобы температура поверхности была выше на 3° точки росы. Защищать поверхность от выпадения конденсата.
Эмаль наносится по грунтовке ACLOOR FLOOR PRIMER за бетоном после ее полного высыхания.

Инструкции по применению____________________________________________

Перемешать эмаль в течение 1-2 минуты с помощью миксера (300-500 об/мин), уделяя особое внимание пристеночному и придонному слою;
При необходимости разбавить растворителем (уайт-спирит), перемешать в течение 2-3 минут до образования однородной массы, избегая замешивания воздуха. Инструмент допускается мыть растворителем Р-4 или ортоксилолом.
После транспортировки при пониженной температуре необходимо термостатировать эмаль до +20°С.
Эмаль наносят на поверхность валиком, безвоздушным распылением. Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от -10°С до + 30°С. Эмаль наносят 2 слоя. 
При температуре (20±2)°С и влажности (60±5) % нанесение следующего слоя, возможно, не ранее чем через 48 часа (следует убедиться, что материал не липкий и при движении по покрытию в мягкой резиновой обуви не остается следов). 

Упаковка и хранение___________________________________________________

Транспортирование и хранение эмали — по ГОСТ 9980.5.
Эмаль необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от минус 20 ºС до плюс 30 ºС. Беречь от огня. Гарантийный срок в герметично закрытой таре изготовителя 6 месяцев со дня изготовления.

Меры безопасности____________________________________________________

Во время проведения окрасочных работ, а также после их завершения, необходимо хорошо проветривать помещение. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. Использовать индивидуальные средства защиты. При попадании эмали на кожу промыть ее теплой водой с мылом. 
Эмаль является пожароопасным материалом.
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