[image: Описание: Описание: shapka1]
					(391) 200-00-40

Грунтовка «ACLOOR PROTIME STONE» 
СТО 36144430-017-2025
Описание______________________________________________________

Грунтовка «ACLOOR PROTIME STONE» представляет собой суспензию пигмента и наполнителей в растворе акрилового сополимера в органических растворителях с добавлением специальных добавок.

Назначение и применения______________________________________________

Грунтовка применяется для упрочнения поверхности и связывания пыли на пористых минеральных поверхностях перед окрашиванием фасадными красками на органических растворителях или оштукатуриванием при температуре воздуха от -20 °С и до +25 °С. Используется для грунтования поверхности зданий и помещений по бетону, кирпичу, штукатурке и другим пористым поверхностям, эксплуатируемых в открытой атмосфере или внутри помещения. Грунтовка глубоко проникает в поверхность, а за счет пигментирования грунтовка позволяет выравнивать цветовые различия оштукатуренной и ранее окрашенной поверхности. Обеспечивает хорошую адгезию финишным лакокрасочным покрытиям.

Технические характеристики___________________________________________

	Цвет покрытия грунтовки
	Белый, оттенок не нормируется

	Внешний вид покрытия
	Однородное покрытие

	Массовая доля нелетучих веществ, %. не менее
	50

	Время высыхания до степени 3 при температуре (20,0±2)°С, ч, не более
	4

	Стойкость к статическому воздействию дистиллированной воды при температуре (20,0±2°С), ч, не менее
	24



Подготовка поверхности________________________________________________

Поверхности, подлежащие грунтованию, должны быть очищены от пыли, грязи, брызг, потеков раствора, старого плохо держащегося покрытия, жировых пятен и высолов;
Поврежденные места (сколы, раковины, трещины) выравниваются (шпатлевками на цементной основе);
Поверхность перед нанесением грунтовки должна быть сухая, влажность воздуха не более 80%.
Применение___________________________________________________________

Грунтовка наносится при температуре окружающего воздуха от минус 20 °С до плюс 25 °С методом распыления, кистью или валиком.
Не допускается нанесение при ожидаемом дожде и снегопаде, на влажные или обледенелые поверхности. Для исключения конденсации влаги температура поверхности должна быть выше точки росы не менее чем на 3 °С. При понижении температуры увеличивается время высыхания покрытия. Фасадные краски наносятся на грунтовку после полного высыхания, но не раньше, чем через 12 часов после нанесения грунтовки. В качестве финишного покрытия по грунтовке рекомендуется краска ACLOOR PROTIME или другие материалы по согласованию с производителем.

	Теоретический расход на один слой:
	200 - 250 г/м2

	Рекомендуемое количество слоев
	1-2


Практический расход краски зависит от толщины слоя, от степени разбавления материала, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия.
Безвоздушное распыление
Рекомендуемый разбавитель	уайт-спирит, ортоксилол
Количество разбавителя	до 10 % по массе
Кисть / валик
Рекомендуемый разбавитель	уайт-спирит, ортоксилол
Количество разбавителя	до 5 % по массе
Очистка оборудования	уайт-спирит, ортоксилол

Упаковка и хранение_____                   _______                                                       _
Транспортирование и хранение грунтовки — по ГОСТ 9980.5.
Грунтовку необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от минус 40 ºС до плюс 25 ºС. Беречь от огня. После хранения при низких температурах выдержать при комнатной температуре, после чего тщательно перемешать.
Гарантийный срок грунтовки в герметично закрытой таре изготовителя - 12 месяцев со дня изготовления.
Меры безопасности____________________________________________________
Во время проведения окрасочных работ, а также после их завершения, необходимо хорошо вентилировать помещение. При работе с грунтовкой необходимо использовать индивидуальные средства защиты. Грунтовка является умеренно опасным, пожароопасным и взрывоопасным материалом.
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